# MonOmero de Estireno

## NOMBRE QUÍMICO: Vinil Benceno; FENIL eTILENO; CINAMENO

Descripción y usos:

Es un líquido de olor característico, ligeramente amarillo, muy refractivo, de aspecto aceitoso y olor penetrante. Expuesto a la luz y aire se polimeriza y oxida, formando peróxidos. Atomizado es soluble en agua, alcohol, éter, metanol, acetona, etc. Calentado a 200º F  se polimeriza llamándose poliestireno, producto tóxico. Irrita las membranas mucosas y ojos en altas concentraciones es narcótico. Se usa para resina poliéster y barniz, tanques de fibra de vidrio, lanchas, barcos deportivos, recubrimientos anticorrosivos, lámina de fibra de vidrio, muebles ornamentales, resinas estirenadas, botonería en general, recubrimientos cerámicos y pigmentos, carrocerías, fibra de vidrio, aislantes técnicos, rellenadores plásticos y pegamentos especiales.

Especificaciones:

| Rango de Destilación a 585 mm. de Hg. | Mín. |  | Max. |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto inicial de ebullición | 133º C |  | 134º C |
| 50% destila a | 133º C |  | 134º C |
| Punto final de ebullición | 134º C |  | 135º C |
| Peso específico a 20° C | 0.903 |  | 0.907 |
| Color Natural A. P. H .A. |  |  | 20 |
| Olor | Irritante |
| Solubilidad en Metanol | Transparente |
| % Polímeros |  |  | 0.015 |
| Inhibidor (4 Terbutil-Catecol) ppm |  |  | 20 |
| Viscosidad a 25º C | 690 |  |  |
| % Pureza por cromatografía de gases | 99.6 |  |  |